Technické podmínky dodací

č. 1/2009  M-SILNICE

Protihluková stěna M-S typ D396X

Technické podmínky schvaluje:

| Organizace, firma | Jméno, funkce | Razítko, podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: M-SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 | Ing. Zdeněk Babka ředitel společnosti Ing. Radovan Kovařík ředitel odboru traťového hospodářství |  |  |

Zpracoval: Ing. Otto Hanš

Dne:  3.7.2009

Tel.:  495 842 260, 721 145 030

Platí  ode dne:

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

| Číslo změny | Účinnost od | Opravil dne podpis | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |

I. Všeobecně

1.1	Technické podmínky č. 1/2009 M-SILNICE uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty a dodavatelskou firmou M-SILNICE a.s.  spol. s r.o. platí pro dodávky protihlukové stěny M-S typ D396X na všechny stavby železničních drah České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty. Popis výrobku viz bod 2.2

Na základě těchto technických podmínek dodacích jsou uzavírány mezi objednatelem a dodavatelem hospodářské smlouvy a provádí se přejímka výrobků. Výrobcem železobetonových panelů protihlukových stěn je firma M-SILNICE a.s.. Dodavatelem ocelových respektive železobetonových sloupů a soklových panelů je firma M-SILNICE a.s. Firma M-SILNICE a.s. provádí stavby protihlukových stěn na klíč, nebo také zajišťuje dodávky materiálů stěn jinému dodavateli.

1.2   Technické podmínky dodací stanovují základní vlastnosti dodávaného výrobku, rozměry včetně tolerancí, identifikaci výrobce, podmínky dodávky, skladování, přepravy a podmínky reklamačního řízení při dodávce protihlukových stěn M-S typ D396X pro stavby s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty.

1.3  Protihlukové stěny  M-S typ D396X jsou určeny pro použití v exteriéru k izolaci dopravního hluku z frekventovaných železničních tratí apod..

- Technické parametry

- Označování výrobku

Jednotlivé díly protihlukové stěny jsou označovány takto:

protihlukový panel stěny - M-S typ D396X

sloup ocelový -  HEA,  HEB

soklové panely -  PHS

Každý prvek je opatřen štítkem výrobce, který obsahuje údaje identifikace výrobce, datum výroby a potvrzení o uvolnění k expedici po kontrole.

2.2. Popis výrobu

Základními prvky protihlukové stěny M-S typ D396X jsou železobetonové protihlukové panely tl. 110 – 130 mm opatřené z lícové strany dřevocementovými tvárnicemi MFC Akustik 010 o rozměrech 500 x 250 mm a tloušťky 130 mm firmy MORFICO. Panely jsou z betonu C30/37 XF4 (CZ,F.1), vyztuženy svařovanou žebírkovou sítí Sz 5-100/5-100 vodivě propojenou se dvěma manipulačními kotvami PFEIFER Rd 14x2,0. Protihlukové panely se zasouvají do nosných ocelových sloupů HEA/HEB160 až 200 z Fe 360/430 o výškách 2000, 3000, 4000, 5000 mm s kotevními deskami pro šroubové kotvení k základu prostřednictvím šroubů (plus příčka 2000 až 6000 mm), nebo do železobetonových sloupů typu H. Popis ŽLB se zde neuvádí - je nakupován jako hotový výrobek dle návrhu projektanta. Ve vodorovné spáře mezi panely je vložen plastový pásek průřezu 70/15 mm. Ve svislých drážkách sloupů jsou panely uloženy v plastovém ložisku průřezu U. Základy stěny tvoří vrtané piloty a sloupy, nebo sloupy osazené v základových patkách spojených základovým pasem. Modulová vzdálenost sloupů je 4000 mm s přípustnou tolerancí +/- 30 mm. Prvky protihlukové stěny se ukládají na soklové panely délky 3960 mm a tloušťky 130, nebo 160mm.

U všech ŽLB prvků protihlukové stěny je provedeno opatření pro možnost jejich ukolejnění (ochrana proti bludným proudům a dotykovému napětí). Na všech ŽLB dílcích je jejich ocelová výztuž propojena a vyvedena na povrch dílců pomocí závitového pouzdra PFEIFER Rd 14, které nejprve slouží jako manipulační kotva pro montáž prvku.

Standardní rozměry protihlukových panelů:

| Základní rozměry | Skladebná výška |
| --- | --- |
|  | 500 mm | 1000 mm |
| Délka | 3960 mm |
| Výška | 490 mm | 990 mm |
| Celková tloušťka | 260 mm |
| Tloušťka pro založení do HEA, nebo HEB | 130 mm |

2.3   Rozměry včetně tolerancí

Tabulka rozměrů a tolerancí prvků soklový panel, sloupek, patka dle  ČSN P ENV 13670 – 1

| Prvek | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | rozměrová tolerance (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| soklový panel | 2000 - 4000 | 110 – 130 +/-10 mm | 300 +/-13 mm | +/- 26 -30mm |
| beton. patka (C25/30,C30/37) | 750 – 3000 | 750 – 1500 +/-18 – 23 mm | 600 +/- 16 mm | +/-18 – 30mm |
| ocelový sloupek HEA 160 HEA 180 HEA 200 HEB 160 HEB 180 HEB 200 | 152 171 190 160 180 200 | 160 180 200 160 180 200 | 2000 - 5000 2000 - 5000 2000 - 5000 2000 - 5000 2000 - 5000 2000 - 5000 | -0/+ 5 mm na výšku sloupu |

2.4	Kvalita provedení a vzhled výrobku

Ocelové sloupky z Fe 360/430 jsou v horní části ukončeny šikmým řezem a jejich povrch je opatřen žáruvzdorným pozinkováním podle normy ČSN EN ISO 1461/99 a dále opatřen povrchovým nátěrem ve škále barev RAL dle požadavku zadavatele.

Betonový sloupek H je s hladký m povrchem v přírodní barvě betonu. Soklový panel je s hladkým povrchem v přírodní barvě betonu.

Protihlukové panely jsou na zadní straně hladké v přírodní barvě betonu, na přední straně jsou podélná vlnovková žebra z akusticky aktivních tvárnic Akustik 010. Mezi protihlukovým panelem a vodorovným soklovým panelem je vložen těsnící plastový pásek, který plní izolační funkci. Svislé části sloupků jsou od protihlukových panelů dilatovány páskem z mikroporézní gumy. Povrchová ochrana protihlukového panelu před vlivem prostředí je řešena nástřikem těsnícího transparentního laku a barevné řešení ve škále RAL pak nástřikem nátěrové hmoty Beton Farbe AC od firmy FaF Top-Color dle požadavku projektanta. Tato povrchová úprava se provádí přímo na výrobně. Nástřik se provádí barvami, které jsou odolné proti UV záření, jsou barevně stálé a ekologické. Prvky jsou tím odolné proti povětrnostním vlivům a není nezbytné je zastřešovat.

Kvalitativní parametry protihlukového panelu M-S typ D396X

| Vlastnost | Norma zkoušení nebo výpočtu | Norma klasifikace | Zjištěné hodnoty pro vzorek M-S typ D396X |
| --- | --- | --- | --- |
| Zvuková pohltivost ocelové sloupy HEA - betonové sloupy | ČSN EN 1793-1 | ČSN EN1793-1 | DLa=8dB/klasif. A3 DLa=8dB/klasif. A3 |
| Neprůzvučnost | ČSN EN 1793-2 | ČSN EN 1793-2 | DLR=45dB/klasif. B3 |
| Odolnost proti zatížení Vlastní tíha akustického prvku v=0,5m: - suchá - redukovaná mokrá | ČSN EN 1794-1, příl. B | ČSN EN 1794-1, příl. B | 7,52 kN 8,03 kN |
| Maximální svislé zatížení, které panel snese při podepření po celé délce | ČSN EN 1794-1, příl. B | ČSN EN 1794-1, příl. B | 24,2 kN |
| Maximální kolmé (90°) zatížení (větrem a statické zatížení) | ČSN EN 1794-1, příl. A | ČSN EN 1794-1, příl. A | 3,39 kN/m2 |
| Kolmé (90°) zatížení, které konstrukční prvek snese (větrem, statické zatížení a vlastní tíha). Výška PHS 2,0m | ČSN EN 1794-1, příl. A, B | ČSN EN 1794-1, příl. A, B | 1,69 kN/m |
| Maximální ohybový moment v úrovni terénu (dynamické zatížení při odstraňování sněhu) | ČSN EN 1794-1, příl. E | ČSN EN 1794-1, příl. E | 3,38 kNm |
| Maximální kolmé zatížení (dynamické zatížení při odstraňování sněhu) | ČSN EN 1794-1, příl. E | ČSN EN 1794-1, příl. E | 15 kN/ 2mx2m |
| Odolnost proti nárazu kamenů | ČSN EN 1794-1, příl. C | ČSN EN 1794-1, příl. C | NPD |
| Nebezpečí padajících úlomků | ČSN EN 1794-2, příl. B | ČSN EN 1794-2, příl. B | NPD |
| Odraz světla | ČSN EN 1794-2, příl. B |  | NPD |
| Uvolňování nebezpečných látek | ČSN EN 1794-2, příl. C | Použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí |
| Odolnost proti požáru křovin | ČSN EN 1794-2, příl. A | ČSN EN 1794-2, příl. A | NPD |
| Trvanlivost akustické vlastnosti neakustické vlastnosti | prEN 14389-1 ČSN EN 14389-2 |  | dle deklarace výrobce 25 let 35 let |

2.5	Konstrukce a umístění protihlukových panelů

Konstrukční řešení umožňuje při zachování osového modulu sloupků 4,0 m  navrhovat protihlukové stěny do výšky 5,0 m a to jak přímé tak lomené. V místech rohů stěn se použije dvojice sloupků. Lícová strana je orientována směrem ke zdroji hluku, který má být redukován.

2.6	Sloupy

Ocelové sloupy protihlukové stěny musí být opatřeny ukolejněním a to pospojovány dle návrhu projektanta specialisty.

2.7	Životnost výrobku

Pro protihlukové stěny M-S typ D396X garantuje dodavatel minimální životnost deset let a poskytuje záruční lhůtu šedesát měsíců ode dne předání. V případě dodávek jednotlivých prvků pak pět ode dne převzetí prvku odběratelem.

2.8	Oprava a údržba

Všechny prvky protihlukové stěny  M-S typ D396X jsou bezúdržbové. V případě mechanického poškození protihlukového panelu(-ů) je možné stěnové prvky vysunutím demontovat a zpět smontovat z funkčních. Opravu poškozených protihlukových panelů je možné objednat u dodavatele.

- Kontroly a zkoušení

3.1      Zkoušky a kontroly prováděné při přejímce odběratelem

Pro kontroly a zkoušení odběratelem dodávek protihlukových stěn M-S typ D396X na klíč platí Technické kvalitativní podmínky staveb, kapitola 16 – Protihluková opatření.

V případě dodávek jednotlivých prvků protihlukové stěny M-S typ D396X bez montáže se provádí kontrola na předem dohodnutém místě odběru (Prefa výrobce, nebo místo určené odběratelem). Odběratel kontroluje specifikaci a rozsah dodávky dle dodacích listů porovnáním s věcnou skutečností a zároveň vizuálně kontroluje provedení příp. namátkově rozměrové tolerance.

3.2     Protokoly o předepsaných zkouškách

Dodavatel předá odběrateli Prohlášení o shodě protihlukové stěny  M-S typ D396X, v případě zájmu i kopie dokladů na základě nichž bylo Prohlášení o shodě vydáno, a Osvědčení o schválení použití těchto protihlukových stěn (vč. případných dodatků) na stavbách železničních drah České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

- Objednávka a dodávka

4.1      Způsob objednávání výrobku, adresa

Objednávka protihlukové stěny  M-S typ D396X dodávkou na klíč se provádí na adrese:

M-SILNICE a.s.

ředitelství

Škroupova 719

Hradec Králové 500 02

k rukám Obchodního ředitele pana Stanislava Bendy

tel.: 495 842 230

fax.: 495 214 526

e-mail: stanislav.benda@msilnice.cz

Objednávka jednotlivých prvků protihlukové stěny  M-S typ D396X se provádí na adrese:

M-SILNICE a.s.

Odštěpný závod IPS

ul. 1.máje 198

Nový Bydžov

504 01

k rukám vedoucího závodu Prefa pana Jiřího Kunce

mobil : 605 167 509

tel.: 495 846 102

fax.: 495 703 813

e-mail: jiri.kunc@msilnice.cz

Standardní dodací lhůta činí šedesát pracovních dní od podpisu smlouvy.

4.2     Při objednávání je nutno uvést: název výrobku, rozměry, počet požadovaných kusů, požadovaný termín dodání, telefonní spojení a jméno na kontaktní osobu a místo vykládky

4.3       Jako součást dodávky materiálu je dodán zákazníkovi dodací list, který obsahuje označení typu výrobku, rozměry a počet dodaných kusů, popřípadě upozornění na způsob skladování a manipulaci a dále ujištění o vydání prohlášení o shodě na tento výrobek .

  - Skladování

Výrobce doporučuje minimalizovat počet manipulací pro zachování kvalitního vzhledu prvků a osazovat proto protihlukové panely i soklové panely přímo z dopravního prostředku, tedy bez meziskládky. Pokud je nutné uskladnění je nezbytné použít rovnou vodorovnou skladovací plochu. Ochran proti povětrnostním vlivům není nutná.

4.5     Manipulace a doprava výrobku

Panely protihlukové stěny  M-S typ D396X a další její prvky se dopravují zajištěné proti pohybu na podlahách železničních vagónů, nebo silničních nákladní vozů. Manipulace se provádí pomocí běžných hydraulických zvedacích zařízení upevněním pomocí dvou upínacích hlavic, případně popruhů.

V. Záruka a reklamace

5.1	Záruka

Záruka na protihlukové stěny  M-S typ D396X je pět let od předání hotového díla objednateli. Na jednotlivé prvky dodávané bez montáže je pět let od převzetí dodávky.

5.2	Reklamace

Reklamace řeší dodavatel na základě písemné reklamace uplatněné u něj nejpozději do čtrnácti dnů od zjištění závady odběratelem. Reklamované prvky musí do vyřízení reklamace řádně uchovat a dodavateli na vyžádání zpřístupnit pro posouzení objednatel resp. odběratel.

5.3	Předepsaný způsob likvidace výrobku

Na konci životnosti nebo při neopravitelném poškození jsou podle aktuálního katalogu likvidace odpadů výrobce podle certifikovaného environmentálního systému dle ČSN EN ISO 14001 prvky protihlukové stěny dokladovaně likvidovány.

VI. Výkresová dokumentace

  - Technické informace o uložení a použití jsou obsaženy v prospektu a na vyžádání zákazníka budou zaslány případně vč. základních výkresů skladby, tvaru, výztuže prvků a řešení detailů.

VII. Související normy a předpisy

Zákon č.17/1992Sb., o životním prostředí

Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 71/2000Sb., kterým se mění zákon č. 22/1992Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 125/1997Sb., o odpadech

Vyhláška č. 177/1995Sb., Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

Nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002Sb.

ČSN EN 45014	Všeobecná kriteria pro vydání prohlášení o shodě dodavatele

Předpis S 5/4	Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Systém schvalování výrobků, materiálů a zařízení určených pro stavbu a udržování železničního svršku a spodku trati

Technické kvalitativní podmínky staveb

Obecné technické podmínky – Protihlukové stěny

Kapitola 16 – Protihluková opatření

Kapitola 17 – Beton pro konstrukce

Kapitola 22 – Izolace proti vodě

Kapitola 25 – Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí

ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Zkušební metody stanovení akustických vlastností. Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou

ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Zkušební metody stanovení akustických vlastností. Část 2: Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou

ČSN EN 1794-1 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Neakustické vlastnost. Část 1: Mechanické vlastnosti  požadavky na stabilitu

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Neakustické vlastnost. Část 2: Obecné požadavky týkající se bezpečnosti a životního prostředí.

ČSN 73 0031	Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

ČSN 73 0033	Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky.

ČSN 73 0035	Zatížení stavebních konstrukcí.

ČSN EN 2063 (038734) Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zinek, hliník a jejich slitiny.

ČSN EN ISO 2810 (673115)  Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení.

ČSN 67 3098	Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot. Svařování, výrobní směrnice a předpisy pro kov.

ČSN P ENV 1993-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla  a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN 73 1500	Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet.

ČSN EN 1090-2 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.

ČSN 62 1522	Pryž. metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí ve vzduchu.

ČSN ISO 1431-1 (621527)  Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace.

ČSN 62 1528	Pryž. Stanovení odolnosti proti stárnutí v přirozených atmosférických podmínkách.

ČSN 73 0212-4	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: liniové stavební objekty.

ČSN 73 0212-5	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců.

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 0821	Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost staveb.

ČSN 73 0202	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN EN 13501-1 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

ČSN 73 00204	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu.

ČSN 73 0210-1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení.

ČSN 73 0210-1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí.

ČSN 73 0212-4	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 4: Liniové stavební objekty.

ČSN EN 206-1	Beton. Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN 73 0823	Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot.

ČSN EN 1317-1	Zařízení pro snížení hluku ze silniční přepravy. Metodologie zkoušek pro stanovení akustického výkonu. Normalizované spektrum hluku z přepravy.

ČSN EN 1317-2	Zařízení pro snížení hluku ze silniční přepravy. Bezpečnost silniční zábrany. Třídy výkonu. Kritéria schvalování crash testů a metodologie zkoušek bezpečnostních zábran.

ČSN ISO 2813 (673066)  Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85° .

ČSN EN 10327 (420909)  Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky.

ČSN EN 515	Hliník a jeho slitiny. Polotovary. Popis fází metalurgie.

ČSN EN 573-1	Hliník a jeho slitiny. Chemické složení a tvar polotovarů. Systém číselného popisování.

ČSN EN 10025	Tepelně laminované výrobky z nelegovaných ocelí pro konstrukčně použití. technické podmínky dodávek.

ČSN EN 10027-1 Systémy popisování oceli. Číselně abecední popisování. Základní symboly.

ČSN EN ISO 4624  (673077)  Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.

ČSN EN 350-1	Životnost dřeva a výrobků na bázi dřeva. Přirozená životnost masivů. Návod k základům zkoušek a klasifikace přirozené životnosti dřeva.

ČSN EN 350-2	Životnost dřeva a výrobků na bázi dřeva. Přirozená životnost masivů. Návod k přirozené životnosti a zpracování významných evropských typů dřeva.

ČSN EN 351-1	Životnost dřeva a výrobků na bázi dřeva. Mas zpracovávaný ochrannými produkty. Klasifikace penetrace  příjem ochranného produktu.

ČSN EN 14389-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti.

ČSN EN 14389-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Technické podmínky dodací vstupují v platnost jejich schválením.